## Slide 1
행복회로
열전소자를 활용한 산불 모니터링 드론의 배터리 효율 향상

## Slide 2
꺼진 불도
다시 보자.
“우리나라 산은 대부분 침엽수로 이루어져 있어 소나무 송진 등의 휘발성 물질 때문에 불이 쉽게 붙고 확산되는 편”
처음 불기를 잡고 난 후의 잔불 현장에 숨은 불씨의 온도는 400도 까지 올라가는데 초속 2~3m 정도의 바람만 불어도 다시 불씨가 살아날 수 있다.

## Slide 3
SOME
CHECK POINTS
전문가에 따르면 뒷불 감시는 2~3일간 이루어져야 함
우리나라 산불 특성상 뒷불 재발화 감시가 필요
산림청은 뒷불 재발화 감시를 위해 드론을 운용 중

## Slide 4
“상용 드론의 운용 가능 시간은 최대 30분,
산불 현장에서 드론의 운용시간을 연장시킨다면
뒷불 감시를 효과적으로 할 수 있지 않을까?”

## Slide 5
잔불을 에너지로!
Heat from
smouldering wildfire (400℃)
Electricity generating
Monitoring
Thermoelectric Generator (열전소자)

## Slide 6
온도가 다른 서로 다른 두 금속을 접합시켰을 때
고온부에서 저온부로 기전력이 발생하여 전류가 흐르는 현상
(Seebeck Effect)
열전소자란?
각 온도대에 맞추어 최적의 성능을 가지는 반도체 조합이 존재
온도차 0~200℃ 사이에서는 Bi2Te3 가 제일 좋은 효율을 보임

## Slide 7
열전소자란?

## Slide 8
=0.898 at 74.7
온도차()에 따라서 전압이 선형적으로 증가하는 것을 알 수 있었다.
(적은 온도차에서 제베크 효과 확인; 제베크 전압 )
1차 실험 (08/16)
Chart: 온도차-전압
| 0.6 | 11.5 | 17.3 | 24.1 | 29 | 35 | 41.4 | 43.3 | 45.6 | 48.6 | 51.3 | 54.2 | 57.8 | 60 | 58.4 | 63.4 | 66 | 68.8 | 70.2 | 70.599999999999994 | 69 | 72.3 | 73.3 | 73.8 | 74.7
 | 0 | 0.185 | 0.263 | 0.358 | 0.432 | 0.505 | 0.59 | 0.615 | 0.64 | 0.648 | 0.675 | 0.709 | 0.76 | 0.761 | 0.757 | 0.802 | 0.865 | 0.872 | 0.89 | 0.884 | 0.849 | 0.885 | 0.896 | 0.892 | 0.898
문제점: 온도 측정 장비 삽입으로 인한 열전달 불균일 문제, 열원 열량 측정이 힘든 점, 전류 측정이 안됨

## Slide 9
=1.5 at 76.9
새로 설치한 방열 장치 덕분에 1.5V 전압을 넘기며 꼬마 전구에 불을 켜는데 성공
2차 실험 (08/21)
문제점: 온도 측정 장비 삽입으로 인한 열전달 불균일 문제
온도의 정확한 측정이 안됨 (데이터시트에 비해 턱없는 전력)
Chart: 온도차-전압
| 0 | 9.4 | 17.600000000000001 | 24.3 | 32.4 | 35 | 37.200000000000003 | 39.1 | 41.2 | 44.2 | 48.5 | 53.3 | 55.8 | 57.3 | 60.5 | 62 | 62.2 | 64.8 | 67.599999999999994 | 68.400000000000006 | 70.3 | 71.8 | 71.599999999999994 | 71.8 | 72.599999999999994
 | 0 | 0.28 | 0.51 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.52 | 1.49 | 1.48 | 1.5

## Slide 10
=2.54, at
온도 측정기 접합부 삽입 안정적으로 해결, 보다 정확한 온도 측정 및 열 전달 가능
3차 실험 (09/15)
외부 저항 으로 설정하여 전류와 전압을 동시에 측정, 소모 전력 계산이 가능하였음

## Slide 11
3차 실험 (09/15)
Chart: 온도차-전압
| 1.9 | 19.3 | 17.5 | 15.4 | 20.2 | 24.1 | 27.2 | 31.9 | 35.200000000000003 | 37.9 | 41.2 | 43.9 | 46.2 | 48.7 | 50.2 | 50.7 | 51.7 | 53.8 | 55.6 | 56.7 | 57.1 | 57.5 | 58 | 58.6 | 59
 | 0.066 | 0.145 | 0.336 | 0.549 | 0.744 | 0.883 | 0.993 | 1.095 | 1.235 | 1.391 | 1.525 | 1.636 | 1.732 | 1.987 | 2.054 | 2.078 | 2.122 | 2.207 | 2.279 | 2.322 | 2.334 | 2.345 | 2.369 | 2.39 | 2.406
Chart: 시간-온도차
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
 | 1.9 | 19.3 | 17.5 | 15.4 | 20.2 | 24.1 | 27.2 | 31.9 | 35.2 | 37.9 | 41.2 | 43.9 | 46.2 | 48.7 | 50.2 | 50.7 | 51.7 | 53.8 | 55.6 | 56.7 | 57.1 | 57.5 | 58 | 58.6 | 59 | 59.2

## Slide 12
3차 실험 (09/15)
Chart: 온도차-전력 (저항 100Ω)
| 1.9 | 19.3 | 17.5 | 15.4 | 20.2 | 24.1 | 27.2 | 31.9 | 35.200000000000003 | 37.9 | 41.2 | 43.9 | 46.2 | 48.7 | 50.2 | 50.7 | 51.7 | 53.8 | 55.6 | 56.7 | 57.1 | 57.5 | 58 | 58.6 | 59 | 59.2 | 59 | 60.1 | 60.7 | 61.7 | 62.3 | 63.2 | 63.9 | 64 | 64 | 63.8 | 64.099999999999994
 | 0.04356 | 0.22475 | 1.1458 | 3.0305 | 5.6246 | 7.8852 | 9.9995 | 12.1654 | 15.6475 | 19.5714 | 23.5612 | 27.1576 | 30.3793 | 39.5413 | 42.3124 | 43.2224 | 45.1986 | 48.7747 | 51.9612 | 53.8704 | 54.3822 | 55.1075 | 56.1453 | 57.121 | 57.9846 | 57.672 | 57.1927 | 59.3408 | 60.393 | 61.9761 | 63.3276 | 64.8975 | 65.9205 | 65.5104 | 65.4336 | 64.8465 | 64.9485

## Slide 13
OUR PROCESS
고온부 200℃에서 사용 가능한 더 좋은 성능의 열전소자 구입
잔불현장에서 전개 가능한 열전발전 플랫폼 시제품 개발 및 제작
제작한 플랫폼을 이용하여 실제로 드론 배터리 충전 및 시운용
뒷불 감시에 효과적인 새로운 드론 운용 방법 제시

## Slide 14
Thanks!
Any questions?